| 常见问题 | 现象 | 可能原因 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| （15） 铜面龟裂 | 铜面油墨裂开（含基材）油墨 | - 油墨搅拌不均匀； - 前处理烘干不足； - 车间湿度太大； - 做厚铜板时第一次曝光显影后，烘烤不足。 | - 主剂与固化剂要求充分搅拌； - 提高磨板机烘干温度或减慢磨板速度； - 控制车间内湿度在标准范围内； - 第一次显影后的板必须把表面层烤干才能进入第二次印刷。 |
| （16） 基材油墨裂开 | 基材焊盘边有线状裂开现象 | - 油墨搅拌不均匀； - 前处理烘干不足； - 油墨太厚； - 车间湿度太大； - 预烘不干。 | - 主剂与固化剂混合后充分搅拌； - 提高磨板机烘干温度或减慢速度； - 控制油墨厚度； - 控制车间环境； - 提高预烘温度或加长时间。 |
| （17） 线间之间基材白点 | 线路较密，铜层较厚的线路间目视有白色的空洞 | - 油墨太厚； - 预烘温度偏低； - 预烘时间偏短； - 排风系统太小。 | - 控制油墨印刷厚度； - 提高预烘温度； - 延长预烘时间； - 增强排风量，促进风循环。 |
| （18） 线边油墨曝后有气泡、针孔 | 基材油墨不平，线边缘有点状的油墨高过没的表层 | - 油墨偏厚； - 静止时间不足； - 预烤时间偏短； - 预烤温度偏低； - 排风不好。 | - 控制印刷厚度； - 丝印在预烤间加长静放时间； - 延长预烤时间； - 提高预烤温度； - 增强排风循环。 |
| （19） 喷锡后线边基材发白 | 目视线面铜底面有白点现象 | - 板材问题； - 油墨偏薄； - 返洗时间太长； - NaOH浓度太高； - NaOH溶剂温度太高； - 喷锡时间长（返喷）； - 锡炉温度过高。 | - 更换板材； - 加厚基材油墨厚度； - 控制好NaOH浓度温度； - 控制好返洗时间； - 控制返喷次数； - 控制锡炉温度。 |
| （20） 厚铜板的基材与铜面间的绿油线喷锡脱离 | 绿油线有白色脱离铜面，严重者铜面上锡 | - 返洗次数太多，基材足水； - 喷锡前停放时间偏长； - 磨板机烘干不足； - 曝光能量偏低； - 显像太慢（过蚀）； - 油墨偏薄； - 预烘不足； - 助焊剂攻击过强或停放太久； - 喷锡温度过高或时间过长。 | - 磨板前后需烤板作业； - 喷锡前先预热板再喷锡； - 提高磨板机烘干温度或减慢速度； - 提高曝光能量； - 控制显影侧蚀； - 控制油墨厚度； - 提高预烘干燥度； - 更换助烛剂； - 控制喷锡作业。 |