深圳市容大电子材料有限公司 SHENZHEN RONGDA ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD.

紫外光抗酸线路蓝油常见问题及解决方法

| 问题 | 原因分析 |  | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂覆层厚度不均 | 网印速度太慢 |  | 加快网印速度 |
|  | 刮胶不平整 |  | 磨平刮胶 |
|  | 网版高度过低 |  | 调整网版高度 |
| 涂层白点 | 板面不净 | 环境洁净度差，尘粒多 | 保证车间洁净度 |
|  |  | 磨板机污染 | 清洗磨板机后重新进行表面处理 |
|  | 油墨中有不明油脂 |  | 更换油墨 |
| 过UV机后油墨不干 | UV能量不够 |  | 提高UV能量 |
|  | 涂层太厚 |  | 调整丝印各工艺参数 |
| 抗蚀刻能力差 | 板面不净 磨板处理不好 |  | 重新进行表面处理 |
|  | UV固化不够 |  | 加强其固化 |
| 退膜不净 | 药水温度或浓度太低 |  | 提高其药水浓度或温度 |
|  | 退膜机速度太快 |  | 减慢退膜机速度 |
|  | 喷淋压力不够 |  | 调节喷淋压力 |
| 渗油 | 刮胶硬度不够或锐利度、平整度不够 |  | 磨平或更换刮胶 |
|  | 丝印方向和角度不佳 |  | 调整丝印方向和角度 |
|  | 丝印压力过大或速度太慢 |  | 调整丝印参数 |
|  | 网版问题 |  | 更换新网版 |
|  | 架网高度不对 |  | 调整架网高度 |
|  | 油墨问题 |  | 更换油墨 |