深圳市容大电子材料有限公司 SHENZHEN RONGDA ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD.

H-9100感光防焊油墨常见问题及改正措施

| 常见问题 | 现象 | 可能原因 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） 油 墨 不 均 | 板面油墨无法均匀附着，成点状条状或片状油墨白点（无法下墨） | - 混合时间不足 - 油墨混合错误 - 板面油渍或水渍残留（前处理不洁） - 油墨杂质（胶带油渍混入而破坏表面张力） - 刮刀片材质不良 - 网版清洗不洁 7. 油墨混合后过期使用 | 1.检查前处理线确认吹干烘干段之作业品质 2.检查前处理各段是否合乎制程标准（水膜测试、粘尘测试） 3.更新使用油墨并确认油墨混合参数 4.清洗网版刮刀等使用工具 |
| （2） 显 影 不 净 | 于欲显影掉之区域（防焊爆光时底片黑色或棕色区域）之油墨无法完全清除 | - 预烤过度 - 烤箱排风运风不良 - 油墨过期 - 油墨混合错误 - 预烤后停滞时间太久、预烤不足 - 环境不良（湿气太重；温度太高） - 作业区光线非防UV灯管 - 曝光能量太高、曝光后停滞时间过长 - 显影温度太低 - 显影压力太小 - 显影能力不足 - 显影时间太短 - 底片遮光率太低 - 油墨不良感光度太高 15.稀释剂含杂质过高 16.板面有机污染 | 1.混合前确认油墨品牌及状况 2.确认烘烤条件及烤箱分布升温曲线 3.确认周边作业环境及设备 4.确认曝光作业参数 5.确认显影作业参数 6.更换底片 7.控制各工序之停滞时间 8.修改油墨性质 9.使用原厂稀释剂 10.重表清洁板面 |
| （3） 喷 锡 后 油 墨 剥 离 | 于铜面区或线路区之防焊边于喷锡后防焊与铜面分离 | 1.油墨印刷过薄耐热性不足 2.曝光能量不够 3.前处理不良 4.前处理后停滞过久而使作业板氧化 5.烘烤不足 6.多次喷锡或喷锡锡温过高 7.浸泡松香水过久 8.松香水攻击力过强 9.显影过度 10.油墨附着力不良 | 1.调整丝印各参数 2.检查前处理线确认是否合乎制程标准品质 3.降低前处理后作业板停滞时间 4.确认曝光显影条件 5.确认后烘烤条件 6.确认喷锡参数及作业情形 7.更换松香水 8.修改油墨特性 |
| （4） 塞 孔 孔 缘 空 泡 | 喷锡后塞孔边缘起泡 | 1.多次喷锡 2.锡温过高 3.后烘烤不足 4.前处理不良（孔内水渍油渍残留） 5.板面粗糙度不足（刷磨不良蚀刻速度不足） 6.塞孔过饱 7.区段性升温低温段时间不足 8.油墨膨胀系数过大油墨附着不良 | 1.确认喷锡作业参数 2.确认后烘烤作业参数 3.检查前处理线确认是否合乎制程标准品质 4.修改塞孔方法 5.修改油墨性质 |
| （5） 大 铜 面 空 泡 | 1.大铜面上油墨全覆盖区油墨与铜面分离 | 1.前处理不良（刷磨不均，水渍，油渍残留微蚀酸洗不足或残留等） 2.板面有杂质附着 3.铜面凹陷 4.硬化剂混合不良 5.铜面上油墨厚度不均 6.油墨表面遭受撞击受损 7.烘烤不足 8.多次喷锡或喷锡炉温度过高 | 1.检查前处理线确认吹干烘干段之作业品质 2.检查前处理各段是合乎制程标准（水膜测试、粘尘测试） 3.确认烘烤条件及烘箱分布升温曲线 4.确认油墨混合参数 5.检查生产流程，减少外力撞击 - 确认喷锡参数及状况 |
|  | 2.大铜面或线路转角油墨全覆盖区油墨与铜面分离 | 1.油墨印刷过薄 2.前处理于线路转角处处理不良（刷磨不均水渍油渍残留，微蚀酸洗不足或残留等） 3.烘烤不足 4.多次喷锡或喷锡炉温过高 5.浸泡松香水过久 6.松香水攻击过强 7.转角处油墨受损 | 1.增加防焊印刷厚度 2.降低线路电镀厚度 3.确认烘烤条件及烤箱分布升温曲线 4.确认喷锡作业参数及状况 5.检查生产流程减少外力撞击 6.检查前处理线确认吹干烘干段之前作业品质 |
| （6） 预 烤 干 燥 不 良 | 1.第二面印刷时作业板反沾印刷台面 | 1.油墨干燥性不良 2.预烤烤箱作业不稳定作业参数不佳 3.预烤或停放时间不足 4.印刷压力过大 5.印刷台面未清洁 | 1.确认预烤条件并量测各区域之升温曲线 2.确认印刷参数 3.增加预烤后或停放时间 4.清洁作业台面并使其干燥 5.修改油墨特性 |
|  | 2.预烤完毕后指纹测痕迹明显 | 1.油墨干燥性不良 2.预烤烤箱作业不稳定作业参数不佳 3.预烤后停滞时间不足 | 1.确认预烤条件并量测各区域之升温曲线 2.增加预烤后停滞时间 3.修改油墨特性 |
|  | 3.曝光时粘底片 | 1.油墨干燥性不良 2.预烤烤箱作业不稳 3.预烤后停放时间不足 4.吸真空压力过大 5.赶气动作压力过大 | 1.确认预烤条件并量测各区域之升温曲线 2.增加预烤后停放时间 3.确认曝光作业参数及作业情形 4.修改油墨特性 |
| （7） 孔 内 油 墨 显 影 不 净 | 经显影后孔内的孔壁边油油墨残留无法显影干净 | 1.印刷对位不良 2.网板涨缩 3.印刷机未使用错位印刷 4.未刮除网背油墨 5.使用空网印刷 6.挡点网板之挡墨点脱落太小 7.印刷参数不佳 8.预烤过度或不足 9.曝光挡点太小 10.曝光吸真空不良 11.曝光底片遮光不良 12.显影能力不佳 13.显影喷嘴不适用 | 1.使用挡点网版 2.印刷机使用错位功能 3.需刮除网背油墨 4.确认印刷曝光工具规格 5.确认预烤条件并量测各区域之升温曲线 6.修改显影喷嘴型态及喷洒高度 7.确认显影作业参数 8.重视自主检查 |
| （8） 塞 孔 爆 孔 | 1.塞孔之孔于曝光后油墨溢出 | 1.曝光时底片未贴紧作业板 2.曝光时底片赶气动作不良 3.导气条高度太高 4.定位PIN未插入孔内 5.吸真空压力不稳定 6.杂物附着于底片 | 1.曝光时底片需贴紧作业板 2.使用比作业板薄之导气条 3.定位PIN需确实插入定位孔 4.确实做好底片及自主检查 |
|  | 2.塞孔之孔于后烘烤后油墨溢出 | 1.未区段性升温 2.区段性升温低温段温度太高 3.区段性升温低温段时间不足 4.烤箱温度分布不平均或逆风放置 | 1.后烘烤箱必需为区段升温 2.区段性升温连续烘烤 3.确认烤箱内各区域之升温曲线 4.确认作业参数 |
|  | 3.塞孔之孔于喷锡后油墨溢出 | 1.区段性升温高温段温度太低 2.区段性升温高温段时间不足 3.烤箱温度分布不平均或方向不固定 4.烤箱排风不良 5.喷锡前作业板未预烘烤加热 6.多次喷锡 | 1.确认烤箱内各区域之升温曲线 2.确认后烘烤作业参数 3.确认喷锡作业参数及情形 4.喷锡前作业板先预烘烤加热 |
| （9） 油 墨 白 化 | 1.于显影后板面色泽为部分区域白雾状（大部分集中于同区域） | 1.曝光前水气附着于板面 2.曝光时吸真空不良 3.底片透光率不佳 4.显影液温度过高 | 1.控制作业环境温度及湿度 2.更换透光率较佳之底片 3.量测曝光台面各区域之曝光能量 4.确认曝光及显影之作业参数 |
|  | 2.于喷锡后板面色泽为白雾状（不固定形状分散于不同区域） | 1.喷锡后未降温即进入后水洗 2.UV能量不足 3.后水洗水太脏 4.油墨热胀冷缩系数太大疏孔性大 | 1.喷锡后先于气冷后再进入喷锡后处理线 2.喷锡前加照UV光 3.更换喷锡后处理线水洗水 |
|  | 3.板面色泽不够闪耀 | 1.曝光能量不足 2.曝光后停滞时间不足 3.显影温度过高 4.显影浓度太高 5.底片透光率差 6.油墨感光能力不足 | 1.确认曝光作业参数量测台面曝光能量 2.增加曝光后停滞时间 3.更换透光率较佳之底片 4.确认显影作业参数 5.修改油墨特性 |
| （10） 侧 蚀 过 大 | 显影后以目视或目镜观察防焊边白色区过大(大于1.5mil) | 1.油墨印刷太厚 2.曝光能量不足 3.显影温度太高 4.显影压力太大 5.显影时间过长 6.底片透光量太低 7烘烤时间不足 8.曝光灯管过期 9.曝光冷却石英管太脏 10.油墨不良感光度不足 | 1.确认曝光作业参数 2.确认显影作业参数 3.降低油墨印刷厚度 4.增加曝光后停滞时间 5.使用透光率较佳之作业片 6.确认曝光灯管寿命 7.修改油墨性质 8.确认烘板参数 |
| （11） 垂 流 及 皱 折 | 1.塞孔孔边油墨流出 | 1.印刷作业条件不良 2.油墨粘度太低 | 1.降低油墨印刷量 2.减少稀释剂添量 3.印刷后水平置放 4.修改油墨特性 |
|  | 2.线路边油墨垂流 | 1.油墨粘度太低 2.油墨干燥性不良 | 1.降低油墨印刷量 2.减少稀释剂添加量 3.印刷后水平置放 4.修改油墨特性 |
|  | 3.板成（含基材及大铜面）油墨垂流 | 1.油墨粘度太底 2.预烤烤箱作业不稳定 3.油墨干燥性不良 | 1.降低油墨印刷量，减少稀释剂添加量 2.印刷后水平置放 3.作业板预烤时排列不可太密 4.确认预烤条件并量测各区域之升温曲线 5.修改油墨特性 |
| （12） 化 金 后 防 焊 剥 离 | 于铜面区或线路区之防焊边于化金后防焊与铜面分离 | 1.显影过度 2.曝光能量不够 3.前处理不良板面粗糙不足 4.前处理后停滞过久而使作业板氧化 5.烘烤时间过长或温度过高 6.化金厂药水攻击力过强 7.化金厂作业参数不佳 8.油墨抗化金不良 9.油墨厚度不良 | 1.检查前处理线确认是否合乎制程标准品质 2.降低前处理后作业板停滞进间 3.确认曝光显影条件 4.确认烘烤条件 5.更改作业流程 6.更换化金药液 7.确认化金厂作业参数 8.修改油墨特性 |
| （13） 油墨锯齿 | 以目视或目镜观察防焊边非整齐之切面而成锯齿状 | 1.使用基材为非防UV基材 2.曝光底片药膜面制作错误 3.曝光底片遮光区域遮光率不佳 | 1.使用防UV之基材 2.曝光前确认底片状况 3.更改黑片或遮光率较佳之底片 |
| （14） 铜 面 氧 化 | 以目视油墨下方大铜面色泽成暗红色之氧化情形 | 1.烘烤时间过长及温度过高 2.重工货烘烤次数过多 3.油墨颜色太浅 4.油墨印刷太薄 5.油墨耐热性质不足 6．油墨曝光能量不足 | 1.降低烘烤时间及温度 2.减少烘烤次数 3.增加防焊厚度 4.修改油墨特性 5.调整曝光能量至正常范围 |