深圳市容大电子材料有限公司 SHENZHEN RONGDA ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD.

热固化阻焊油墨常见问题及解决方法

| 问 题 | 原 因 分 析 |  | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗油 | 丝网感光膜太薄 |  | 控制膜厚在25µm左右 |
|  | 油墨粘度过低 |  | 调整油墨粘度 |
|  | 网版高度偏低 |  | 调整丝网高度 |
|  | 刮刀不锋刮 |  | 研磨刮刀 |
|  | 基板曲翘度偏大 |  | 调整基板弯曲度 |
| 硬度不够 | 热固时间不足 |  | 调整固化时间 |
|  | 热固化温度偏低 |  | 调整固化温度 |
| 针孔 | 板面不洁 | 环境洁净度差，尘粒多 | 保证车间空气洁净度 |
|  |  | 磨板机污染 | 保养磨板机后重新磨板 |
|  | 丝网脱脂不净 |  | 更换网版 |
| 油墨受热冲击起泡 | 板面不洁 | 环境洁净度差，尘粒多 | 保证车间空气洁净度 |
|  |  | 磨板机污染 | 保养磨板机后重新处理 |
|  | 板面有水汽 | 吸水辘吸水效果差 | 更换吸水辘 |
|  |  | 烘干温度低 | 调整烘干温度 |
|  |  | 作业环境湿度偏高 | 调整温、湿度偏差 |
|  | 油墨耐热冲击性能差 |  | 改良油墨 |
|  | 热冲击温度过高，时间过长 |  | 降低热冲击温度至工艺范围 |
|  | 热固化不足 |  | 调整热固化参数 |